纖維與布料

- 成衣及紡織品的物料

- 很多物料都可以用來製造成衣及紡織品

- 它們大部分都是由不同種類的纖維所構成的布料造成

- 一般來說，纖維可按來源分類

- 纖維可分為三大類：天然纖維、再生纖維及人造纖維

(a) 天然纖維

(i) 植物

- 棉

- 棉是種子纖維

- 纖維非常幼細，棉線呈扁平管狀並扭曲

- 海島棉 (Sea-island cotton) 的纖維長度最長；亞洲棉的纖維長度最短

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 快速燃燒並有殘光 氣味如燒焦的紙張 淺灰色殘留物及粉狀灰燼 |
| --- | --- |
| 特性 | 堅韌及耐用 彈性低及容易摺皺 會被強酸破壞 |
| 穿著舒適度 | 通爽 吸水性高 乾得較慢 |
| 保養 | 可用沸水清洗及使用高溫熨平 會縮水 |
| 典型布料 | 棉布（俗稱「扣布」）、燈芯絨、騾布（俗稱「牛仔布」）、條紋或格仔布、斜布、毛巾布 |

- 亞麻

- 從植物莖部提取纖維

- 粗糙的纖維叢，圓柱狀及有節點或接縫

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 快速燃燒並有殘光 氣味如燒焦的紙張 灰色殘留物及粉狀灰燼 |
| --- | --- |
| 特性 | 纖維堅固及耐用，沾濕後更為堅固 容易破損，柔韌度低 非常容易摺皺 會被強酸破壞 |
| 穿著舒適度 | 感覺涼快 快速吸水及快乾 |
| 保養 | 可用沸水清洗及使用高溫熨平 會縮水 |

(ii)	動物

- 羊毛

- 羊毛是一種動物纖維，從綿羊及山羊的披毛而來

- 羊毛輕身，纖維有粗有幼，表面有重疊的鱗片及摺紋

- 最幼細和柔軟的羊毛來自麥蘭奴種綿羊 (Merino sheep)

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 火焰細小並帶有劈啪聲，自然熄滅 氣味如燒著的頭髮 黑色殘留物，炭屑易碎 |
| --- | --- |
| 特性 | 韌度中等，不是非常耐用 復原力極佳 受熱力及濕氣影響時會出現製氈效果 鹼性會使羊毛變弱，會被含氯的漂白劑破壞 |
| 穿著舒適度 | 保暖 吸濕力高 防水 |
| 保養 | 容易縮水及氈化 不可使用含氯漂白劑漂白 使用中溫熨平 不可烘乾或直接放於陽光下曬乾 |
| 典型布料 | 戟絨、花呢絨、鴨巴甸絨 純羊毛標誌(Woolmark)，高比例羊毛混紡標誌(Woolmark Blend)，羊毛混紡標誌(Wool Blend) |

- 動物毛髮

- 其他動物的毛髮都擁有與羊毛相似的構造和特性

- 護理方面和羊毛大致相同

- 動物毛髮包括駱駝毛、安哥拉山羊毛、毛絨、羊駝毛、駱馬毛及安哥拉兔毛

- 絲

- 絲是從蠶繭取得

- 絲的橫切面呈三角形及角位圓滑，表面平滑而呈棒狀，帶少許條紋

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 火焰細小，並慢慢自然熄滅 氣味如燒著的頭髮或角質層 黑色殘留物，炭屑易碎 |
| --- | --- |
| 特性 | 堅韌耐用、輕身及有彈性 濕水後韌度會減低 抗皺程度中等 會被鹼及含氯的漂白劑破壞 |
| 穿著舒適度 | 涼快又保暖 吸水性高 |
| 保養 | 可用溫和的清潔劑清洗，用最少的攪拌力及以冷水清洗 不可用含氯的漂白劑漂白 不可烘乾或直接放於陽光下曬乾 以低溫熨平 |
| 典型布料 | 雪紡綢、縐布、緞、巴里紗 |

(b) 再生纖維

- 生產再生纖維的基本原理是透過溶解纖維素或變性纖維素，然後在纖維紡線過程中再生出纖維

- 生產長絲紗後，可將長絲紗切短並模仿天然纖維

- 近年來，再生資源，例如：竹子已用於生產再生纖維

- 醋酸纖維 (acetate)

- 醋酸纖維是用棉短絨製成

- 醋酸纖維是白色縱向纖維，有條紋及橫切面不規則

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 快速燃燒並在火焰中融化 帶酸的氣味 堅硬的黑色殘留物 |
| --- | --- |
| 特性 | 韌度低，濕水後韌度更差 彈性欠佳 容易摺皺及縮水 高溫下會融化 |
| 穿著舒適度 | 不太暖 吸濕力弱 快乾 |
| 保養 | 對乾熱敏感 不可漂白及烘乾 |
| 典型布料 | 織錦、緞、答夫綢 |

- 粘膠人造絲（嫘縈）(viscose rayon)

- 粘膠人造絲是用木漿製成

- 粘膠人造絲是白色而富有光澤的纖維，橫切面不規則

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 快速燃燒，火焰明亮，有殘光 氣味如燒著的紙張 淡灰色粉狀灰燼 |
| --- | --- |
| 特性 | 韌度及耐用度較棉低 彈性差 容易縮水及摺皺 酸和鹼均可令品質變差 高溫下會融化 |
| 穿著舒適度 | 接觸後感覺涼快 吸濕力強 |
| 保養 | 用溫水中清洗 用低溫熨平 不可漂白及烘乾 |
| 典型布料 | 帶光澤及縐紋的布 與棉、麻、絲及羊毛相似的布料 |

(c)	人造纖維（合成纖維）

- 人造纖維指從石油提取出來的纖維

- 新纖維不斷演變，現時可從粟米、甜菜、大豆等提取的化學品做成纖維

- 聚酯纖維 (polyester)

- 聚酯纖維是白色的纖維，有不同的橫切面 – 圓形、三葉形及多葉形、橢圓形及中空

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 於火焰中融化及收縮 形成一堆啡色的物質 殘留物堅硬，無法壓碎 |
| --- | --- |
| 特性 | 堅韌及耐用 彈性佳，抗皺 高溫下會融化 |
| 穿著舒適度 | 吸濕力弱 快乾 |
| 保養 | 用溫水清洗 不可漂白 用低溫熨平 |

- 尼龍

- 尼龍是透明的，圓形橫切面與玻璃棒近似

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 未接觸到火焰便已收縮及融化，遺留纖維組成的小珠 殘留物堅硬，無法擠壓 |
| --- | --- |
| 特性 | 非常堅韌及耐用 彈性好及防皺 高溫下會融化 濃度高的酸性物質及陽光可影響品質 |
| 穿著舒適度 | 吸濕力弱 防風及防水 |
| 保養 | 用冷水清洗 不可漂白及烘乾 用低溫熨平 |
| 典型布料 | 尼龍6，尼龍6,6 |

- 亞古力 (acrylic)

- 亞古力纖維擁有類似羊毛的彈性，但沒有製氈效果、也不縮水，因此常用作羊毛替代品

- 亞古力纖維壓有條紋，表面可以是平滑或扭曲

| 纖維鑑辨：燃燒測試 | 燃燒時會收縮並產生黑煙 融化後會滴下，形成黑色小珠 氣味刺鼻 殘留物堅硬，無法弄碎 |
| --- | --- |
| 特性 | 較棉及羊毛堅韌耐用 彈性中等及防皺 高溫下會融化 |
| 穿著舒適度 | 溫暖，絕熱能力與羊毛相若 吸濕力弱 快乾 容易產生靜電 |
| 保養 | 用冷水清洗 用低溫熨平 |
| 典型布料 | 一般與其他纖維混紡，例如：棉、麻、粘膠人造絲、羊毛、絲 |

2. 	新紡織物料的製造方法 – 混紡

- 混紡是將兩種或以上的纖維混合而成

- 纖維混合的好處，在於可以互相補足各纖維成分之間的優點和缺點

- 例如：一些天然纖維在洗滌後會縮水或縐摺，混入人造纖維便可減低天然纖維的縮水及縐摺性

3.	布料構造

- 布料由紗線組成

- 紗線則是由較幼細的線編織而成

- 紗線製成布料後，便可用來製造各種紡織品

- 梭織布

- 梭織布料以兩組紗線縱橫交錯而成

- 過程稱為梭織

- 縱向紗線稱為經紗

- 橫向紗線稱為緯紗

| 平紋織 | 2/1 S型斜紋織 | 2/2 Z型斜紋織 |
| --- | --- | --- |
| 棉綢 | 緞紋織 | 橫紋緞 |

(b)	針織布

- 針織布料是通過織針上落緊扣紗線圈而製成

- 這個過程稱為針織

- 其中紗線橫向（這個方向稱為經線）穿梭於布料

- 而縱向的就是緯線。

針織布料的正面	針織布料的背面

(c)	非梭織布

以下是把纖維壓合成非梭織布料的方法：

- 機械結合

- 黏合

- 熱溶

4.	上色

(a)		染色

(b)	印染

| 平板絲網 | 輪轉絲網 |
| --- | --- |

5. 	加工潤飾

(a)	機械方法加工潤飾

- 抓毛

- 砑光

- 印壓

- 打摺

(b)	化學方法加工潤飾

- 撥水

- 防水

- 防污

- 防菌處理

- 防靜電處理

- 納米科技 (例如：防污處理、抗菌處理、無味紡織品、香味釋出處理、護膚處理)